Уважаемый руководитель предприятия!

Строительная отрасль находится в постоянном поиске новых эффективных материалов и технологий. В то же время, пожалуй, ни в одной области нет более высоких требований к надежности, как в строительстве. Поэтому и ценится признание эффективности и качества нового научного достижения. Тогда его по праву можно считать прорывом в современном промышленном производстве.

Именно такое признание получила неметаллическая композитная арматура.

Композитная арматура состоит из армирующих элементов и матрицы. В качестве армирующих элементов используются непрерывные высокопрочные волокна, объединенные в стержень полимерной матрицей. Наружная поверхность арматуры имеет непрерывную ромбическую рельефность. Композитная арматура изготовлена по новой высокопроизводительной технологии «плейнтрузия».

По виду используемых волокон выпускаются следующие композитные арматуры диаметрами от 4 до 20 мм:

- АНС (арматура неметаллическая стеклопластиковая)  – арматура неметаллическая стеклопластиковая;

- АНБ (арматура неметаллическая базальтопластиковая)  – арматура неметаллическая базальтопластиковая;

Композитные арматуры  характеризуются следующими особенностями:

- Отсутствует текучесть материала под нагрузкой, что позволяет использовать полные характеристики напряжения временного сопротивления разрыву.

Расчетное сопротивление арматуры превышает расчетное сопротивление стальной арматуры класса А-III в 3,5 – 5,2 раза.

- Относительное удлинение при растяжении от 5 до 12 раз меньше, чем у стальных арматур.

- Модуль упругости в зависимости от вида примененных волокон может быть обеспечен в диапазоне 55 – 200 ГПа.

- Удельный вес в 4 раза меньше, чем у стальной арматуры. При равнопрочной замене арматурного каркаса его вес уменьшается более чем в 10 раз.

- Не подвергается коррозионному разрушению при воздействии большинства агрессивных сред, в том числе и щелочной среды бетона.

Долговечность по результатам ускоренных коррозионных испытаний оценивается сроком не менее 80 лет.

- Коэффициент теплового расширения (КТР) соответствует КТР бетона, что исключает трещинообразование при изменении температур.

- Практически не проводит тепло. Теплопроводность в 100 раз меньше, чем у стали.

- Не теряет свойств при низких температурах.

- Радиопрозрачна, диамагнитна, диэлектрик.

Более подробно сравнение свойств композитных арматур с металлическими представлено в таблице ниже.

Сравнение свойств арматур

| № п/п | Характеристика | Стальная арматура ГОСТ 5781-82 | Композитная арматура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механическое поведение при растяжении, , Н/мм2 | Класс | В | Т | Р | Класс | В | Т | Р |
|  |  | А-I | 373 | 235 | 225 | АНС | 1250 | --- | 1250 |
|  |  | А-II | 490 | 295 | 280 |  |  |  |  |
|  |  | А-III | 590 | 390 | 355 | АНБ | 1450 | --- | 1450 |
|  |  | А-IV | 883 | 590 | 510 |  |  |  |  |
|  |  | А-V | 1030 | 788 | 680 | АНБ ВМ | 1850 | --- | 1850 |
|  |  | А-VI | 1230 | 980 | 815 |  |  |  |  |
| 2 | Относительное удлинение, Р, % | А-I | 25 | АНС | 2,2 |
|  |  | А-II | 19 |  |  |
|  |  | А-III | 14 | АНБ | 1,6 |
|  |  | А-IV | 6 |  |  |
|  |  | А-V | 7 | АНБ ВМ | 1,3 |
|  |  | А-VI | 6 |  |  |
| 3 | Модуль упругости, ЕР, Н/мм2 (ГПа) | 200 000 (200) | АНС | 60 000 (60) |
|  |  |  | АНБ | 90 000 (90) |
|  |  |  | АНБ ВМ | до 200 000 (200) |
| 4 | Плотность, г/см3 | 7,8 | 1,9 |
| 5 | Коррозионная стойкость | Подвергается коррозии | Не подвергается коррозии |
| 6 | Коэффициент линейной температурной деформации, *10-5/ 0С | 1,3-1,5 | 0,5-0,9 (Бетон: 0,7-1,0) |
| 7 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 46 | 0,35-0,5 |
| 8 | Электрические свойства | Электропроводна | Диэлектрик |
| 9 | Магнитные свойства | Магнитопроводна | Диамагнетик |
| 10 | Экологические свойства | При эксплуатации не выделяет вредных веществ | При эксплуатации не выделяет вредных веществ |
| 11 | Диапазон рабочих температур | По СНИП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» от -70 до +50 0С | от -70 до +100 0С |

Примечание:

В – временное сопротивление разрыву

Т – предел текучести (нормативное сопротивление арматуры)

Р – расчетное сопротивление растяжению (СНИП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», табл. 22)

Зависимость «Напряжение – Деформация»

Замена металлической арматуры на композитную арматуру  для ненапрягаемых бетонных изделий

| Композитная арматура δр=1450 Н/мм² |
| --- |
| № | Металлическая арматура A-III ГОСТ 5781-82 δр= 355 Н/мм² | Бетонные изделия на упругом основании | Изгибаемые бетонные изделия |
| 1 | 6/6,75 | 3/4 | 4/5 |
| 2 | 8/9 | 4/5 | 5/6 |
| 3 | 10/11,3 | 5/6 | 6/7 |
| 4 | 12/13,5 | 6/7 | 7/8 |
| 5 | 14/15,5 | 7/8 | 8/10 |
| 6 | 16/18 | 8/10 | 9/11 |
| 7 | 18/20 | 9/11 | 11/13 |
| 8 | 20/22 | 10/12 | 12/14 |
| 9 | 22/24 | 11/13 | 13/15 |
| 10 | 25/27 | 12/14 | 15/17 |
| 11 | 28/30,5 | 14/16 | 17/19 |
| 12 | 32/34,5 | 16/18 | 19/21 |
| 13 | 36/39,5 | 18/20 | 22/24 |

Примечание:

Обозначение: числитель – расчетный (номинальный) диаметр, мм (допуск 0,3мм); знаменатель – наружный диаметр, мм (допуск 0,5мм)

Композитнобетонные изделия

Применение неметаллической композитной арматуры в бетонных конструкциях определено СНиП 52-01-2003 и 2.03.01-84.

Расчет строительных конструкций следует производить по параметрам композитных арматур . Замена стальных арматурных каркасов, сеток на композитные арматуры производится по опытным графическим зависимостям (График равнопрочной замены металла на композитную арматуру ).

Пример замены:

Стальная арматура 20А-III в изгибаемых бетонных изделиях заменяется на композитную арматуру с расчетным диаметром 12 мм, а в конструкциях на упругом основании – на композитную арматуру с расчетным диаметром 10 мм.

Рекомендуемые области применения:

- Строительство и ремонт бетонных изделий, работающих как в агрессивных средах, так и в неагрессивных средах;

- Замена высокопрочной металлической арматуры и канатов в конструкциях с предварительно напряженной арматурой;

- Бетонные изделия, работающие на упругом основании (фундаменты, дорожные плиты, причальные сооружения, подпорные стенки и т.д.);

- Гибкие связи для многослойных кирпичных и бетонных изделий и т.д.

Примеры использования композитных арматур

- Гибкие связи для многослойных кирпичных и бетонных изделий.

- Замена высокопрочной металлической арматуры и канатов в конструкциях с предварительно напряженной арматурой.

*мост с преднапряженными балками из клееной древесины с проезжей частью из железобетона. Возведен в 1975 году в Амурской области.

*мост с преднапряженными стальными балками. Возведен в Приморском крае в 1984 году.

*мост с преднапряженными бетонными балками. Возведен в 1989 году в Еврейской автономной области.

- Бетонные изделия, работающие на упругом основании (фундаменты, дорожные плиты, причальные сооружения, подпорные стенки и т.д.).

*фрагмент асфальтирования дороги с использованием композитной сетки.

*фрагмент вязки композитной сетки

*состояние дорожного покрытия после трех лет эксплуатации

- Строительство и ремонт бетонных изделий, работающих как в агрессивных, так и в неагрессивных средах.

*испытания на трещиностойкость опытной плиты П30.18 с заменой металлической арматуры 12АIII на базальтопластиковую арматуру АНБ-8 (нагрузка 6 650 кг после выдерживания в течение 24 часов)

*испытания на разрушающую нагрузку опытной плиты П30.18 с заменой металлической арматуры 12АIII на базальтопластиковую арматуру АНБ-8 (нагрузка 12 000 кг после выдерживания в течение 24 часов)

*испытание на прочность бетонных перемычек с преднапряженной базальтопластиковой арматурой

*состояние бетонных перемычек с преднапряженной базальтопластиковой арматурой при нагрузке 7500кг

*состояние бетонных перемычек с преднапряженной базальтопластиковой арматурой после снятия нагрузки 7500 кг

*базальтопластиковая арматурная сетка для армирования промышленных полов

- Перемычки без натяжения.

- Перемычки с натяжением.

- Монолитный участок между плитами перекрытия

К данному предложению прилагается техническая документация по композитной арматуре (тех. условия, сертификаты соответствия, СЭЗ и т.п.).