# АРМОФАЙЕР®

# ТУ 2313-014-23354769-2010

# Огнезащитный материал вспучивающегося типа

# на основе органических растворителей

# Технологическая инструкция

| Общие положения Система покрытия Армофайер® Грунтовочный слой Выбор толщины покрытия Армофайер® Расход Армофайер® Подготовка материала Нанесение материала Климатические условия Методы нанесения Безвоздушное распыление Ручное нанесение Толщина слоя Межслойная сушка Полное отверждение Покрывной слой Ремонт и восстановление покрытия Очистка оборудования Контроль качества выполненных работ Срок и условия хранения Транспортировка Требования безопасности Примечание | Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения огнезащитного материала АРМОФАЙЕР® для защиты стальных конструкций зданий и сооружений с целью повышения предела их огнестойкости. В процессе производства работ возможна корректировка инструкции по согласованию с разработчиком документа. Система покрытия включает в себя, в общем случае, 3 слоя: 1.Антикоррозионное покрытие (грунтовка) для защиты от коррозии стального основания и обеспечения адгезии огнезащитного материала. Огнезащитный состав АРМОФАЙЕР® выполняет только огнезащитные функции, но не гарантирует выполнения антикоррозионных функций, а также не гарантирует адгезии к стальному основанию, не покрытому предварительно грунтовкой. 2.Огнезащитное покрытие АРМОФАЙЕР®. Толщина сухого слоя определяется приведенной толщиной металла, используемого в защищаемой конструкции, и пределом огнестойкости, который необходимо получить. 3.Покрывной материал АРМОКОТ® F100 Покрывной слой выполняет функцию защиты огнезащитного состава от атмосферных воздействий, а также декоративные функции. Его нанесение не является обязательным и необходимость его нанесения определяется условиями эксплуатации и требуемым цветом покрытия. Перед нанесением грунтовочного слоя металлическая поверхность (сталь 3) должна быть подвергнута обработке в соответствии в соответствии с требованиями технологических инструкций на антикоррозионные грунтовки АРМОКОТ® 01 ТУ 2312-009-23354769-2008 или ГФ-021 ГОСТ 25129. Толщина сухого слоя грунтовок – 50 мкм. Перед нанесением АРМОФАЙЕР® огрунтованная поверхность должна быть сухой и чистой от пыли и грязи. Нанесение огнезащитного материала на грунтовку до её полного высыхания запрещается. Применение иных грунтовок необходимо согласовывать с производителем. В таблице указана толщина огнезащитного покрытия АРМОФАЙЕР® в зависимости от приведенной толщины металла и требований для обеспечения необходимого предела огнестойкости Приведенная толщина стальной конструкции Требуемый предел огнестойкости R 45 R60 R90 2,6 1,90 2,08 - 2,8 1,66 1,88 - 3,0 1,38 1,61 - 3,2 1,30 1, 2 - 3,4 1,10 1,40 - 3,6 0,95 1,30 - 3,8 0,85 1,19 - 4,0 0,76 1,08 2,47 4,2 0,71 0,98 2,40 4,4 0,67 0,94 2,32 4,6 0,65 0,92 2,23 4,8 0,63 0,89 2,15 5,0 0,61 0,86 2,06 5,5 0,59 0,80 1,90 5,8 0,57 0,76 1,80 6,0 0,55 0,71 1,72 6,5 0,53 0,67 1,63 7,0 0,51 0,62 1,53 7,5 0,49 0,56 1,44 8,0 0,47 0,52 1,37 9,0 0,45 0,49 1,32 10,0 0,44 0,46 1,31 11,0 0,43 0,43 1,30 12,0 0,43 0,41 1,29 Теоретический расход материала АРМОФАЙЕР® на 1 мм сухого слоя составляет 1,78 кг/м2, без учета технологических потерь, зависящих от конфигурации конструкций, способа нанесения, применяемого оборудования, квалификации рабочих, характеристики поверхности и т.п. Перед применением материал перемешивается в таре завода-изготовителя мешалкой вертикального типа в течение 3-5 минут до полной однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей. Разбавлять огнезащитный материал не рекомендуется. В случае крайней необходимости материал разбавляется (не более 5% от массы) добавлением толуола или ксилола, с последующим перемешиванием. Применение иных разбавителей запрещается. При перерывах в работе материал должен храниться в плотно закрытой таре. Работы по нанесению огнезащитного покрытия должна выполнять организация, имеющая лицензию на право проведения огнезащиты металлических конструкций и зарегистрированная в территориальном органе пожарного надзора по месту проведения работ. Температура окружающей среды от – 15 ºС до + 30 ºС; Относительная влажность воздуха не более 80 %. Запрещается производить окрашивание во время атмосферных осадков, а также при скорости ветра более 10 м/сек. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. Окрашивание по влажной поверхности строго запрещено! Безвоздушное распыление (аппаратами GRACO типа Mark, King и т.п.) Параметры оборудования: - рабочее давление материала 100-150 бар; - диаметр выходного отверстия сопла распылителя (дюйм) – 0,023, 0,025 - угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой поверхности. Рекомендуемый угол распыления 20о, 30о, 40о При нанесении вручную, в зависимости от площади окрашиваемой конструкции и конфигурации, используются кисти и валики. Толщина мокрого 1-го слоя, наносимого на поверхность, покрытую грунтом, не должна превышать 400 мкм, а толщина каждого последующего мокрого слоя не должна превышать 600 мкм. При нанесении кистью или валиком для достижения необходимой толщины сухого слоя покрытия требуется нанесение большего количества слоев. Время сушки первого слоя составляет 2-3 часа при температуре 20±5 °С, последующих слоев 4-6 часов. При температуре отверждения от 15оС до 0оС время межслойной сушки увеличивается в 2-3 раза, при отрицательных температурах ( до минус 15оС) – в 3-4 раза. Не менее 48 часов, при температуре 20±5 °С и относительной влажности воздуха до 80%. Для защиты покрытия от атмосферных воздействий и создания цвета покрытия производится нанесение покрывного слоя АРМОКОТ® F100 ТУ 2312-009-23354769-2008 толщиной 100-200 мкм по сухому слою. Нанесение производится в соответствии с технологической инструкцией на АРМОКОТ® F100 после полного отверждения покрытия АРМОФАЙЕР®. Нанесение покрывного слоя АРМОКОТ® F100 не является обязательным, необходимость его нанесения определяется условиями эксплуатации и требованиями к цвету покрытия. Применение иного материала необходимо согласовывать с производителем. Огнезащитное покрытие подлежит восстановлению в случае повреждения в процессе эксплуатации (механическое воздействие, повреждение в результате сварочных работ, воздействие жидкостей и т.п.) Поврежденные участки покрытия зачищаются до прочного слоя грунтовки. В случае повреждения грунтовочного слоя производится его восстановление с использованием соответствующей грунтовки. На подготовленные участки наносится огнезащитный материал и, при необходимости, защитное покрытие требуемой толщины. Нанесение всех материалов производится в соответствии с технологическими инструкциями. По окончании окрасочных работ очистка оборудования осуществляется растворителями толуол, ксилол, ацетон, Р-4. Влияние растворителей на оборудование производитель работ определяет самостоятельно. На все применяемые при производстве работ материалы должны быть сертификаты качества, подтверждающие их соответствие требованиям технических условий. При поступлении материала для производства работ необходимо удостоверится в целостности тары, она не должна иметь повреждений и иметь четкую маркировку со следующими обозначениями: - название материала - наименование и адрес изготовителя - номер партии - дата производства - срок годности - количество Перед началом нанесения и в процессе нанесения материала контролируются следующие параметры: климатические параметры, однородность состава, качество и количество нанесенных слоев, продолжительность сушки каждого слоя, толщина мокрого и сухого слоя При визуальном контроле на покрытии невооруженным глазом не должно обнаруживаться пропусков, наплывов и потеков, инородных включений, участков отслоения покрытия. Срок годности материала Армофайер® - один год со дня изготовления в нераспечатанной заводской упаковке. Материал должен храниться в закрытой таре в сухом помещении, предохраняемом от прямого воздействия солнечных лучей и влаги при температуре от - 20ºС до + 35 ºС Транспортировку материалов осуществлять по ГОСТ 9980.5-86. Время транспортирования материала при отрицательных температурах (не ниже – 30 ºС) не должно превышать 30 суток. Охрана труда и техники безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Работы должны осуществляться в проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Токсичность и пожароопасность материала обусловлена наличием в их составе растворителей. Применение материала, должно производиться в помещениях при постоянно работающей вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в которых не должно превышать установленных ГН 2.2.5.686-98 предельно-допустимых концентраций с учетом однонаправленного действия. При применении материала в воздушную среду выделяются пары растворителей толуола, ксилола, бутилацетата, за содержанием которых на рабочем месте должен быть организован периодический контроль в соответствии с ГОСТ 12.1.014. Периодичность контроля воздуха устанавливается руководством предприятия в зависимости от местных условий. Работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами защиты рук: резиновыми перчатками и защитными мазями и пастами по ГОСТ 12.4.068. Для защиты органов дыхания необходимо пользоваться газопылезащитными респираторами, соответствующими ГОСТ 12.4.041. В закрытых помещениях, шахтах, кессонах нанесение материала категорически запрещено. Материал АРМОФАЙЕР® относится к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием толуола и ксилола. Температура вспышки толуола 4ºС, ксилола 24°С, температура самовоспламенения толуола 536ºС, ксилола 494°С. В помещении для хранения и производства работ с лакокрасочными материалами и растворителями запрещается использование открытого огня (в т.ч. спичек, зажигалок и т.п.), искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении, эти помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. Используемое электрооборудование должно иметь надежное заземление При механической обработке поверхности необходимо пользоваться респираторами, рукавицами и защитными очками, а также соблюдать правила безопасной эксплуатации применяемых механизмов и инструментов. При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать правила безопасной работы с токсичными и горючими материалами. Запрещается: в зоне радиусом 25 м от места ведения работ курить, разводить огонь и производить сварочные работы; хранить на рабочем месте более суточного запаса материалов, при этом хранить материалы на рабочем месте следует только в исправной герметичной таре. В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками. Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ. |
| --- | --- |

# Огнезащитная эффективность покрытия АРМОФАЙЕР®

в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009

1) Грунтовочный слой - антикоррозионная грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, толщина 50 мкм (по сухому слою).

| Огнестойкость, мин. | Приведенная толщина металла, мм | Толщина покрытия АРМОФАЙЕР® (по сухому слою), мм | Расход на указанную толщину покрытия АРМОФАЙЕР®, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 3,4 | 1,1 | 2,0 |
| 60 | 3,4 | 1,4 | 2,5 |
| 90 | 5,8 | 1,8 | 3,2 |

2) Грунтовочный слой - антикоррозионная грунтовка АРМОКОТ® 01 ТУ 2312-009-23354769-2008, толщина 50 мкм (по сухому слою).

| Огнестойкость, мин. | Приведенная толщина металла, мм | Толщина покрытия АРМОФАЙЕР® (по сухому слою), мм | Расход на указанную толщину покрытия АРМОФАЙЕР®, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 3,4 | 1,1 | 2,0 |
| 60 | 3,4 | 1,4 | 2,5 |
| 90 | 5,8 | 1,8 | 3,2 |

3) Грунтовочный слой - антикоррозионная грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, толщина 50 мкм (по сухому слою), покрывной слой - АРМОКОТ® F100 ТУ 2312-009-23354769-2008, толщина 100 мкм (по сухому слою).

| Огнестойкость, мин. | Приведенная толщина металла, мм | Толщина покрытия АРМОФАЙЕР® (по сухому слою), мм | Расход на указанную толщину покрытия АРМОФАЙЕР®, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3,4 | 1,4 | 2,5 |

4) Грунтовочный слой - антикоррозионная грунтовка АРМОКОТ® 01 ТУ 2312-009-23354769-2008, толщина 50 мкм (по сухому слою), покрывной слой - АРМОКОТ® F100 ТУ 2312-009-23354769-2008, толщина 100 мкм (по сухому слою).

| Огнестойкость, мин. | Приведенная толщина металла, мм | Толщина покрытия АРМОФАЙЕР® (по сухому слою), мм | Расход на указанную толщину покрытия АРМОФАЙЕР®, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3,4 | 1,4 | 2,5 |

# Text boxes

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Морозовский химический завод»

_________________     Д. Г. Шнайдер

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Морозовский химический завод»

_________________     Д. Г. Шнайдер