## КОМПОЗИЦИЯ АКРИЛОВАЯ САМОТВЕРДЕЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ (АСТ-Т) БУТАКРИЛ

## ТУ 2257-016-47539350-2008

Композиция  предназначена для применения:

- в качестве конструкционного материала для изготовления литьевых моделей;

- в качестве строительного материала при изготовлении полимерных промышленных полов, отделочных плиток

для отделки фасадов и полов производственных и складских помещений;

-в качестве диэлектриков для защиты водопогружных двигателей;

- в качестве реставрационного материала;

- в качестве связующего для различных неорганических наполнителей: мраморная и гранитная крошка, кварцевый песок, мел, каолин, древесные и металлические опилки, пигменты и красители.

Композиция (АСТ-Т) Бутакрил–смола состоит из двух компонентов:  (Г) - жидкость-смола, (В ) - отвердитель-паста.

Инструкция по применению.

Для (АСТ-Т) Бутакрил –смола

Для приготовления формовочной массы акриловых пластмасс холодного отверждения нужно смешать: жидкость (Бутакрил-смолу) и отвердитель-пасту. Компоненты смешивают при температуре 20-25ºС (при более низких температурах окружающей среды процесс отверждения замедляется, при более высоких – ускоряется, но изделия могут приобрести желтоватый оттенок). Растворение пасты проводить при постоянном перемешивании в течение 5-10 мин., до ее полного растворения.

В подготовленную полимерную композицию (при получении изделий под искусственный мрамор или гранит, или для получения «наливных полов») вводится любой минеральный наполнитель. Количество наполнителя зависит от назначения изделия:

- для «наливных полов» - на 1 часть (весовую) полимерной композиции берут 3 или 4 части наполнителя (можно более – подбирается индивидуально)

- для других изделий  – подбирается опытным путем.

Наполнитель или выкладывается в форму, затем выливается композиция. Либо в форму выливается композиция, а сверху насыпается наполнитель, либо наполнитель перемешивается с композицией  и затем распределяется по поверхности формы. Заливку производят быстро, не отрывая сосуда с массой от стенок формы (во избежание образования воздушных пузырьков).

Время отверждения  композиции без наполнителя - 40 мин при комнатной температуре.

Время отверждения  композиции с наполнителем - около 2 часов (в зависимости от размера частиц наполнителя).

Массу с формой выдерживают до отверждения и полного охлаждения.

| Компонент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| 1. Жидкость-смола (Г) | 0,96 |
| 2. Отвердитель-паста (В) | 0,04 |

Пример для свободного литья: на каждые 96 граммов жидкости-смолы берут  4 грамма отвердителя-пасты. (Увеличение количества отвердителя-пасты свыше 4% может привести к вскипанию формовочной смеси). В эту же смесь можно добавить наполнитель.

Соотношение компонентов подбирают для каждого конкретного изделия индивидуально, в зависимости от назначения изделия.

Компонент Г  - смола - прозрачная, бесцветная   или слабоокрашенная жидкость

Компонент В – отвердитель-паста белого цвета со слабым желтым оттенком. (Допускается  расслоение отвердителя-пасты  в процессе хранения, что не является  браковочным фактором.

Перед употреблением пасту следует тщательно перемешать  деревянной  лопаткой).

Время отверждения зависит от температуры окружающей среды (с повышением

температуры время отверждения уменьшается).

Внимание: увеличение температуры реакционной смеси  на каждые 10°С увеличивает

скорость полимеризации в 2 раза!

Свободное литье.

Формовочную массу заливают в форму с избытком. Во избежание захвата воздуха вязкой массой заливку производят быстро, не отрывая сосуда с массой от стенок формы. Для получения более монолитных изделий поверхность массы через 10—15 мин. после заливки формы, когда появится пленка, рекомендуется накрыть целлофаном или фольгой, и прижимать небольшим грузом. Массу с формой выдерживают до отверждения, а затем последующего охлаждения. При изготовлении изделий крупных габаритов, во избежание вспенивания, рекомендуется массу заливать частями, причем каждую последующую часть необходимо заливать после полного отверждения и охлаждения предыдущей.

Прессование.

Для получения изделий методом прессования нужно: формовочную массу с небольшим избытком укладывают в пресс-форму. Рабочую часть пресс-формы предварительно смазывают тонким слоем разделительного материала. Для металлических пресс-форм применяют кремнийорганические жидкости, силиконовые и тефлоновые смазки, минеральные масла, для гипсовых — лак (Изокол), для магнезитовых композиций — воск, ацетонцеллулоидный лак и т. п. Пресс-форму с массой устанавливают под пресс и постепенно повышают давление таким образом, чтобы окончательное оформление деталей произошло при наименьшей текучести формовочной массы. Оптимальное давление — 5-7 МПа. Пресс-форму выдерживают под давлением до полного отверждения массы. Время выдержки под прессом зависит от температуры формы и окружающей среды (комнатной температуры), а также от формы и размеров деталей. Оптимальная температура отверждения формовочной массы в пресс-форме под прессом составляет 25-30°С. Отверждение акриловых пластмасс происходит с выделением тепла. Температура внутри массы при отверждении может достигнуть 100°С и выше, в зависимости от объема массы и количества жидкости. При пониженных температурах процесс отверждения замедляется.

Литье под давлением.

Заливку массы производят с помощью специальных приспособлений типа шприцевых устройств. В зависимости от размеров формы, оформляющей полости, приспособления разрабатывают индивидуально.

Центробежное литье.

Центробежное литье применяют при производстве крупногабаритных деталей. Оборудованием для производства деталей могут служить универсальные металлорежущие и деревообрабатывающие станки (токарные, сверлильные и др.) или специальные приспособления, на которые устанавливают соответствующие формы. Форму с массой вращают до полного отверждения последней. Длительность вращения примерно 1,0—1,2ч.

Склеивание.

Изделия из акриловых пластмасс хорошо склеиваются Бутакрилом. В качестве клея используется  2-х компонентный Бутакрил или Бутакрил-смола. На склеиваемые (предварительно обезжиренные) поверхности мягкой кистью наносят равномерный слой клея, после чего детали зажимают струбцинами. Давление зажима 0,1 — 0,3 МПа, время отверждения 0,5 —1,0 ч., полное отверждение в глубинных

слоях наступает через 12—15 ч.

Окрашивание.

Окрашивание акриловых пластмасс производится путем добавления необходимого количества колера нужного цвета. При применении жирорастворимых красителей, последние растворяют в жидком компоненте Бутакрила или Бутакрил-смоле. Окраску готовых изделий производят готовыми лаками, масляными красками, эмалями и др. обычными методами.

Механическая обработка.

Изделия из акриловых пластмасс обрабатывают точением, фрезерованием, сверлением, шлифованием, полированием и др. методами.

Сведения по технике безопасности и пром.санитарии.

Работы с пластмассами акриловыми самотвердеющими следует проводить с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. ПДК паров жидкости пластмасс акриловых самотвердеющих (метиловый эфир метакриловой кислоты) в воздухе 10 мг/м3, температура вспышки 80°С.

Условия хранения

Бутакрил-смолу и пасту-отвердитель хранят в герметично закрытой таре,  защищенной  от воздейст-

вия  солнечных лучей и атмосферных осадков, в огнебезопасных  складских помещениях при температуре  не

выше  200С. После  оттаивания  продукт полностью сохраняет свои свойства.

Срок годности на Бутакрил-смолу – 4 месяца, паста-отвердитель – 6 месяцев. При хранении Бутакрил-смолы при температуре ниже 18°С срок годности увеличивается.